DN系列气动点焊机

⊙性能特点

> DN系列气动点焊机是用电极对焊件加压的同时通电、利用电极间的接触电阻产生的焦耳热（瞬间）熔化金属而达到焊接的目的。无需添加任何焊料，效率高、成本低。易于自动化焊接。

> 焊机采用高性能气动元件，主导轴及导向轴均采用镀铬光圆，传递压力灵活可靠，无虚位产生。

> 焊接变压器次级内部通水强制冷却，并采用优化设计，高导磁材料制造，空载损耗低，功率输出强劲、稳定、寿命长。

> 采用微电脑控制器控制，多规范焊接、可配双脚踏、双脉冲、双电流控制功能、以及可控硅升温监控及多项保护功能。

> 初级回路采用双向水冷可控硅控制，保证电流输出平衡、可靠。

> 适应焊接范围广，充分实现一机多用。

⊙技术参数

| 项目 型号 | DN-35 | DN-50 | DN-63 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定容量 KVA | 35 | 50 | 63 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 电源电压 V | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 | 380*2 |
| 频率 HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 额定输入电流 A | 92 | 132 | 166 | 197 | 263 | 395 | 526 |
| 次级空载电压 V | 0.8-4.7 | 1.06-5.9 | 1.1-6.3 | 1.12-7.5 | 1.46-8.5 | 1.52-12 | 1.52-13 |
| 负载持续率 % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 焊接厚度 mm | 3+3 | 3.5+3.5 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5.5+5.5 | 6+6 |
| 电极臂伸出长度 mm | 390 | 440 | 440 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 电极臂间距离 mm | 220 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 电极间最大压力 KN | 4.7 | 5.2 | 5..2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 上电极最大行程 mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 上电极臂工作行程 mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 上电极动作次数/min | ≧85 | ≧75 | ≧75 | ≧65 | ≧65 | ≧65 | ≧65 |
| 气源工作压力 Mpa | ≦0.4 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.55 | ≦0.55 | ≦0.55 |
| 冷却水流量 L/h | 300 | 620 | 620 | 700 | 720 | 720 | 720 |
| 工作程序延时范围 周波 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 |

可根据焊件结构设计制造