厨房金属用品防锈钝化系列:

不锈钢保温杯环保钝化剂  ID3000-1/KM0417

产品介绍:

由于绝大部份的不锈钢保温杯内胆在最终的表面处理，都会采用喷砂及亚光电解处理。然

而经过电解抛光处理后的不锈钢表面会形成一层酸式的磷酸盐转化膜，这层膜尽管也有一定

的耐蚀性，但在遇到碱性介质的时容易遭受破坏而引起锈蚀。简单的硝酸型钝化剂无法在已

有富铬层的表面形成更致密的钝化膜。凯盟不锈钢保温杯环保钝化剂是专门针对这种情况而

开发。本产品在特殊的稀土盐和钛离子的催化，可以快速的将酸式磷酸盐膜转化并在表层形

成修复性的钝化膜、达到防锈的作用。

产品特点：

1、环保：不含重金属、可通过  RoHS、FDA测试；

2、快速：3-8分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产；

3、性质温和：不影响激光打标色泽、不改变颜色和尺寸，品质稳定可靠；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，最佳盐雾可达到  500H以上不锈。

使用方法：

将电解抛光后的产品直接再泡入到本产品中常温保持 3~15分钟后取出，用水冲水干净即

可。为了防止出现水斑，一般在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

电解抛光-——冲水——钝化——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢食品夹钝化剂  ID3000-1/KM0417/ID3000-2

产品介绍:

不锈钢食品夹钝化剂是一款以含有柠檬酸为主的环保型产品 ,本产品具有优异的渗透性和络

合性。可以快速有效的络合不锈钢食品夹在加工过程中因拉丝、打磨而产生并附着工件表面

的铁离子，并在表面转化形成一层致密的钝化膜、达到防锈的作用。通过本工艺处理不改变

工件外观颜色和尺寸。事实证明本工艺远远优于传统硝酸或简单的柠檬酸处理工艺。

产品特点：

1、环保：不含重金属、可通过 RoHS、FDA和  REACH测试

2、快速：5-10分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产

3、适用性好:针对性开发，可以防止药水对食品夹上胶体的老化影响；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，最佳盐雾可达到 300H以上不锈

使用方法：

由于不锈钢食品夹在加工过程中，大多都需要采用打磨抛光或拉丝的工艺，因此在进行钝

化前可先用我司提供的不锈钢快速清洗剂，将附着在工件表面的油污及氧化皮清除掉。然后

再泡入到本产品中常温保持 3~15分钟后取出，用水冲水干净即可。为了防止出现水斑，一

般在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油-——冲水——钝化——冲水——中和——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢门把手钝化剂  ID3000/ID3000-1/KM0417

产品介绍:

本系列产品是专门针对各类不锈钢门把手、拉手的钝化而开发。大多数的门把手在制造过

程中会因拉丝或抛光等工艺而引起金属晶体组织的变形、断裂而极易引起生锈。凯盟研发的

不锈钢门把手钝化剂具有很强的修补作用，能迅速的去除不锈钢门把手在加工过程产生并附

着工件表面的铁离子及低电位的其它金属杂质，同时在不锈钢表面形成一层离子键合结构的

钝化膜、达到抗锈的作用。通过本工艺处理可以满足一般人工手汗测试、醋酸测试标准。

产品特点：

5、环保：不含重金属、可通过  RoHS测试

6、快速：10-15分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产

7、附加值高：不改变工件的外观颜色和尺寸、提升产品档次

8、耐蚀性好：通过本工艺处理，最佳盐雾可达到  500H以上不锈

使用方法：

先采取合适的除油或酸洗措施将附着在不锈钢门把手上面的油污及氧化皮清除掉。然后再

泡入到本产品中常温保持 10~15分钟后取出，用水冲水干净即可。为了防止出现水斑，一般

在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油/酸洗-——冲水——钝化——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢打蛋器钝化剂  KM0417/KM0416

产品介绍:

凯盟研发的不锈钢打蛋器钝化剂性能温和、渗透性能好。非常适合打蛋器这种具有多种材料

铆接产品的钝化处理。大量的事实证明，采用传统的含强酸型钝化剂处理打蛋器等产品后，

容易因酸的强氧化性造成变色或铆接缝隙残留酸导致二次腐蚀现象的发生。而凯盟研发的不

锈钢打蛋器钝化剂是以檬酸为主的环保型产品,可以快速有效在表面转化形成一层致密的钝

化膜、达到防锈的作用。通过本工艺处理不改变工件外观颜色和尺寸。

产品特点：

1、环保：不含重金属、可以通过 RoHS、FDA测试

2、快速：10-15分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产

3、适用性好:针对性开发，满足打蛋器材料的整体防锈要求；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，最佳盐雾可达到 180H以上不锈

使用方法：

将附着在工件表面的油污及氧化皮清除掉。然后再泡入到本产品中常温保持 10~15分钟后

取出，用水冲水干净再用质量浓度为 2-5%的纯碱中和浸泡 1-2分钟后水洗干净即可。为了

防止出现水斑，一般在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油-——冲水——钝化——冲水——中和——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢垃圾筒钝化剂  ID3000-1/KM0416/ID3000-2

产品介绍:

凯盟不锈钢垃圾筒钝化剂，是专门针对采用拉伸或拉丝工艺处理后的工件钝化防锈而开发。

由于在拉伸或拉丝处理的过程中，不锈钢材料的金属晶体结构会在外力的作用下发生断裂或

塑性形变，导致材料抗蚀能力急剧降低。凯盟研发的不锈钢垃圾筒钝化剂是属于柠檬酸体系

的环保产品，在钝化的过程中能够与材料表面的金属离子键合形成修复膜、而且对材料的机

械性能及外观均不产生任何影响，非常适合不锈钢垃圾筒的钝化处理。通过本工艺处理，可

以提高防锈能力 5-8倍。

产品特点：

1、环保：不含重金属、可以通过 RoHS、FDA测试

2、快速：10-15分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产

3、附加值高：本工艺不改变外观颜色、清爽干洁、与涂层相比更具价值；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，最佳盐雾可达到 180H以上不锈

使用方法：

由于在拉丝的过种中会有大量的粉尘附着在工件的表面，因此建议先采用我司快速清洗剂

将附着在工件表面的油污及氧化皮清除掉。然后再泡入到本产品中常温保持 10~15分钟后取

出，用水冲水干净即可。为了防止出现水斑，一般在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油-——冲水——钝化——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢酒壶钝化剂  KM0429/ID3000-2

产品介绍:

凯盟不锈钢酒壶钝化剂，是专门针对便携式不锈钢酒壶而开发。本产品含特殊的缓蚀剂、可

以在钝化的过程中有效保护壶口的锡焊位置不会产生腐蚀变色，并有效钝化酒壶内壁。满足

一般的高浓度酒精测试及其它加速型腐蚀试验。。

产品优势：

1、环保：不含重金属、可以通过 RoHS、FDA测试

2、快速：3-5分钟快速成膜，容易满足自动化批量生产

3、安全可靠：6年以上本行业应用经验、品质稳定可靠；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，可通过高浓度酒精盛放测试。

使用方法：

将清洁干净的酒壶再泡入到本产品中常温保持 3~5分钟后取出，用水冲水干净，由于是与

食品接触所以一般建议作中和处理并在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油-——冲水——钝化——冲水——中和——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：

不锈钢水壶钝化剂  ID4000-M/ID3000-2/ID4000-2

产品介绍:

凯盟不锈钢水壶钝化剂，是专门针对各式料理用不锈钢开水壶而开发。由于水壶制作的特殊

性，水壶在经过各种打磨抛光、焊接及拉丝等工艺处理后材料的耐蚀性能急剧降低。很多的

案例表明，如果不采用适当的钝化工艺处理，即使采用纯水做煮水测试，也很容易在水壶底

部发生大量点蚀现象。因此如果此问题不解决，将极大的威胁产品品质及饮水健康。凯盟根

据这一情况专门开发的不锈钢水壶钝化剂含特殊的致钝成份、可以在钝化的过程中形成一层

具有修复性质的延展性钝化膜，提高产品的耐蚀能力。测试结果证明，通过本工艺处理可满

足 5%的 NaCL煮水测试 72H以上不生锈。

产品优势：

1、环保：绝对不含重金属、可以通过 RoHS、FDA测试；

2、稳定：化学转化成膜，可耐高温使用、不产生脱膜的现象；

3、安全可靠：3年以上本行业应用经验、品质稳定可靠；

4、耐蚀性好：通过本工艺处理，可通过中性盐雾测试 100小时以上不生锈。

使用方法：

将清洁干净的水壶再泡入到本产品中常温保持 15~20分钟后取出，用水冲水干净，由于是

与食品接触所以一般建议作中和处理并在烘干前会用纯水洗涤工件表面。

工艺流程：

除油-——冲水——钝化——冲水——中和——冲水——泡纯水——烘干

处理效果：