| 牌号 | 熔敷金属主要化学成分（%） |  |  |  |  |  |  | 堆焊层硬度 | 特点及主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | 其他 |  |  |
| HB-YD114 | 0.4～0.7 | 13～15 | 0.4～0.7 | 4～6 | 2～3 |  |  | HRC ：50～55 | 堆焊层的锰含量达到14%，受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点。 |
| HB-YD115 | 0.4～0.7 | 13～15 | 0.4～0.8 | 13～15 |  |  |  | HRC ：50～55 | 加工硬化效果显著，用于受严重冲击高锰钢堆焊。 |
| HB-YD350 | ≤0.20 |  |  | 0.8～1.1 |  | 0.3～0.5 |  | HRC ：32～35 | 连铸辊的堆焊。 |
| HB-YD351 | ≤0.20 |  |  | 1.1～1.5 |  | 0.3～0.5 |  | HRC ：38～42 | 连铸辊的堆焊。 |
| HB-YD352 | ≤0.20 |  |  | 1.1～1.5 |  | 0.8～1.2 |  | HRC ：42～45 | 连铸辊的堆焊。 |
| HB-YD405 | ≤0.50 | 1.1～1.5 |  | 5～8 |  | 0.5～0.7 | V≤ 0.50 | HRC ：50～55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。 |
| HB-YD432 | ≤0.30 |  |  | 5～8 |  | 1～2 |  | HRC ：50～55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊，榨糖机轧辊表面堆焊。 |
| HB-YD467 | 0.10～0.30 | 1～3 | ≤1 | 6～10 | 1～3 | ≤1 |  | HRC ：52～55（焊态）HRC ：58～60（受冲击后） | 地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用，该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复。 |
| HB-YD507 | ≤0.20 |  |  | 10～12 |  | 1～2 | Nb≤0.50 | HRC ：37～40 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
| HB-YD508 | ≤0.20 |  |  | 10～16 |  | 1～2 | Nb≤0.50 | HRC ：45～47 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
| HB-YD518 | 0.12～0.15 | 0.8～1.2 | 0.5～0.6 | 13～14 | 2～4 | 1～1.5 | V≤ 0.50 | HRC ：45～47 | 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊。 |
| HB-YD601(Z) | 3～5 | 1.4～1.6 | 0.6～1.0 | 28～30 |  |  |  | HRC ：59～61 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |
| HB-YD605(Z) | 3～5 | 1.4～1.6 | 0.6～1.0 | 28～30 |  |  | B：1～2 | HRC ：63～65 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |
| HB-YD611(M) | 3～5 | 1.4～1.6 | 0.6～1.0 | 28～30 |  |  |  | HRC ：59～61 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造，以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |