产品本质：

本司所研发生产的粗磨液不含硫、磷、氯添加剂的水性粗磨液，不含强酸、强碱，不具有毒性、氧化性和燃性，具有良好的去污性、防锈和清洗性能，粗磨液能提高磨削效率，减少磨具的磨损，对工作有保护及润滑作用，提高工件表面光洁度和光亮度。并能使金属制品超过原来的光泽，其污水排放符合环保要求。根据各种材质的工件磨抛需要，研制成不同的粗磨液，可自行选择。

特性参数：
外观 ：乳白色稠状液体
比重 ：1.20 ± 0.02
固含量 ：40.0 ± 1.0 %
有效含量 ：> 40 %
pH值 ：8.0 ± 1.0
平均原生粒径：30 -100nm
稳定性:       2年

使用注意事项：
      由于产品在贮存一段时间后，会逐渐增稠甚至呈冻状，所以在使用时建议以水：溶液= 1：1的比例兑稀，并建议使用分散设备搅拌均匀（效果更好）后再添加。在添加时，还应该注意体系的粘度，避免由于基料粘度太低或剪切速率低而导致的重絮凝问题。

应用范围：
广泛用于纳米级的化学机械抛光，如：硅片、化合物晶体、精密光学器件、硬盘盘片、手机配件、电脑配件、显示屏、宝石等纳米级及亚纳米级抛光加工。