# 不锈钢钢针说明书

磁力研磨不锈钢钢针是由优质进口不锈钢，经过特殊SUS磁化处理而成。属永久性耗材，可长期使用，根据产品的要求，选择适合的规格

磁力研磨机，去毛刺磁力抛光机是利用超强的电磁力，传导细小的研磨不锈钢针，产生高速流动，调头等动作，在工件内孔，表面摩擦，一达到抛光，清洗，去除毛边等精密研磨效果。

特点：

1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品，去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成

2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工

3.加工速度快，操作简单安全，成本低

4.成品加工后不变形，不影响精度

5.机种齐全，可设计专用机种

用途：

1.去除毛边精密研磨

2.去除氧化薄膜工作

3.油迹成品表面抛光处理

4.锈蚀去除处理

5.烧结发黑痕迹处理

6.金饰业打磨洗净工作

适合行业产品：

1.精密冲压零件

2.不锈钢零件，螺丝。

3.镁铝压铸零件

4.锌铝压铸零件

5.精密弹簧，弹片零件

6.电子，计算机，通信零件

7.走心，走刀，CNC自动车床零件

8.航天

零件说明：

1.研磨速度快，平均一次研磨时间约5分至15分钟左右，配双加工槽替换工件快，可在机器运转中交换研磨零件

2.操作简单，绝对安全，一人可操作数台机器

3.成本低，不锈钢针为半永久性磨材，消耗极低，唯一的耗材为研磨液

4.无污染，研磨液是含97%水份，故无危险性及发生火灾之虞，完全符合环保排放标准。

5.研磨完成后，工件好处理，可用筛网，筛筒，电磁力，或分离机轻易将工件及不锈钢针分离。汇诺精密设备专业生产磁力研磨针，磁力抛光针，采用进口SUS不锈钢材料，磁力强，损耗少，不发黑。磁力研磨机，磁力抛光机专用耗材，适合市面上各种品牌磁力研磨抛光机使用。

磁力不锈钢针用途：

此磨料用于磁力抛光机，磁力研磨机设备，抛光金属配件表面光亮度，死角内孔毛刺等专用磨料。规格按照直径大小包括：0.2—1.2MM，长度分别有：5MM； 10MM。材质为进口不锈钢。大小规格齐全，性价比高。量大从优，其他详细内容欢迎来电咨询。

选择说明：

钢针越粗，抛光力度越强，当然也可通过调整抛光机工作台的工作频率来控制抛光力度。首次选择不锈钢针时首先要对待加工零件的材质有所了解，对于不锈钢和铁等较硬材质的零件，建议选择Φ0.5以上的不锈钢针，对于材质较软的铜、铝零件，建议选择Φ0.5以下的不锈钢针。此外，也可通过实际尝试几次来确定终的不锈钢针磨料。待加工零件的孔径以及其他夹缝，决定钢针磨料的粗细，一般建议使用5mm长的钢针进行抛光。

注意事项：

不锈钢针为半永久性耗材，可多次连续使用。不锈钢针为微小针状物体，使用时应小心操作。不锈钢针不使用时，请清洗干净并干燥后保存。
磁力抛光针常见规格：Φ0.2×5mm,Φ0.3×5mm ,Φ0.4×5mm,Φ0.5×5mm ,Φ0.6×5mm, Φ0.7×5mm,Φ0.8×5mm, Φ0.9×5mm ,Φ1.0×5mm,Φ1.1×5mm,Φ1.2×5mm