混凝土养护剂使用说明

一产品概述; 本品是由无机成膜材料与有机成膜材料复合制成的一种新型养护剂，无毒、不燃，将其喷涂在混凝土表面，能在表面形成一层连续、不透水的密闭养护薄膜,阻止混凝土中的水分挥发,从而保证水泥充分水化,达到自养的目的；同时它与混凝土表面浅层的游离氢氧化钙反应，有利于混凝土表面强度的提高，提高耐磨性。

二、适用范围 1.各种现浇混凝土工程，如：滑模施工的厂房、烟囱等整体现浇工程。 2.可用于大面积路面工程：如公路道面、机场跑道、货场、停车场等。 3.可用于构造复杂的工程：如异形截面的混凝土结构与制品等。

三、匀质性指标 
项目   指标      项目      指标外观乳白色液体 密度1.2±0.1g/cm3  PH值12±1 干燥成膜时间≤2h  粘度10-14S  含固量≥25%  成膜后二次浸水溶解性不溶  抗压强度比≥90%

四、主要技术性能 1.混凝土表面的水分损失小，有效保水率≥ 60%，可防止干缩裂缝产生。 2.混凝土表面形成的养护膜随着龄期的延长会逐渐消失，不影响装修。 3.采用该产品对混凝土进行养护时，能防止混凝土中有效拌合水份的蒸发，使水泥充分水化，有利于混凝土强度发展。改善其使用性能。 4.施工简便，节约水资源。

五、应用技术要点： 1.每公斤养护液可喷涂4～5平方米。 2.喷涂效果最佳，喷头距混凝土表面30cm。 3.该养护液适用于5℃以上的混凝土施工。 4.正确掌握喷涂时间，以混凝土终凝前后、表面泌水结束为宜。

六 、包装  1. 250公斤铁桶