超细水泥注浆料   南浆科技

\

超细水泥注浆料：是一种以高强度水泥、聚羧酸类超塑化剂、多元矿物质材料为主要改性组分的水泥基灌浆材料，具有流动性好、微膨胀、有一定韧性、与混凝土粘结力强、防腐耐久的特点，适用于混凝土结构裂缝宽度大于3mm以上裂缝的灌注修补及外包钢加固等。 二、性能指标 表1聚合物水泥注浆料的性能指标 序号 检验项目 性能指标 镇沅超细水泥注浆料 1 竖向膨胀率（%） 3h ≥0.10 4h与3h之差值 ≥0.020 2 流动度(mm) 初始值 ≥380 30min保留值（%） ≥90 3 抗压强度(MPa) 3d ≥25 7d ≥35 28d ≥55 裂缝注浆料 4 抗折强度(MPa) 7d ≥5 28d ≥8 5 劈裂抗拉强度（MPa） 7d ≥3 28d ≥4 6 泌水率（%） 0 7 与混凝土的正拉 粘结强度(MPa) 28d ≥1.5,且为混凝土内聚破坏 注浆料用途 三、施工工艺 1、预处理：用压缩空气将混凝土裂缝中的灰渣、污染物吹出。 2、埋设灌浆管：沿裂缝长度方向每500mm左右埋设一个灌浆管。 3、封缝：用无机快速封堵材料或将裂缝表面全部封闭。 4、试压：将灌浆管封闭，用0.2~0.3MPa压力做压水或压气试验，观察封缝是否 密实，并保持混凝土裂缝面潮湿但缝内无积水。 5、配料：CGM聚合物水泥注浆料的质量配比为：聚合物水泥注浆料∶水=10∶ (2.5~2.8)。采用强制式搅拌机或改装的冲击电钻进行搅拌，搅拌均匀后使用。拌制好的浆料应色泽均匀，无粉团、沉淀、花白料、泌水等，且流动性符合注浆稠度要求。注浆料配制后，应立即使用，以免凝固。 6、注浆：将拌好的注浆料装入专用压力注浆罐，采用0.3MPa左右的压力将浆料 连续注入裂缝。竖向裂缝应逐个从下而上一个个灌浆咀注浆，注满的灌浆咀立即封闭。注浆过程应注意排除裂缝中的空气，***后一个灌浆管为排气孔，不得堵死，以免影响空气排放。 7、养护：注浆结束后，注浆部位应维持水养护7d以上。 四、包装 本产品采用双组份包装，采用复合牛皮纸袋包装，40Kg/袋。 本产品应贮存在干燥、清洁的库房内，注意防潮、防止日晒雨淋，贮存温度宜为5~35℃。自生产之日起，有效贮存期为6个月