食品网带

方便面蒸煮网带特点：由链条驱动的输送网带一般都由链条带动小轴再带动网带运行。 网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进支轴，支轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。方便面蒸煮网带传动平稳、传动力矩小，耐热强度高，抗腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，节约能源，使用寿命长等优点已广泛用于食品工业等自动线输送。

超波网带主要用于米饼膨化炉

饼干机网带:

饼干机网带分节能式，人字形式，超薄式，主要用在饼干机烤炉里面输送用，材质主要是碳钢和45#钢两种，另外，还可根据您的要求，加工制造其他材质的网带产品。丝径从1.0到1.6不等.饼干机普通型网带，主要规格有5*7,5*8,5*9，材质主要是碳钢，该网带一般不带有链条支轴，该网带在使用的开始阶段，一般是不会直接使用，而是在饼干网带炉预热后，待将其饼干机网带灼热后，将污物烧掉后再投入使用，既安全卫生，又能够保护好网带的寿命。饼干机网带在饼干输送机有着重要的作用，从进料到成型、烘干、输送、喷油、冷却、废料回收等工序的输送装置，可输送各类新潮花色饼干。

饼干机械系列网带：主要有烤炉网带，冷却喷油机网带，平行转弯机网带，巧克力涂层机乙形网带、人字形饼干炉网带、饼干节能双旋网带、饼干机喷油冷却网带、人字形金属网带、高温炉输送链网、超薄型饼干炉网带、冷却式饼干输送网带、马蹄式不锈钢输送链网

饼干机网带在食品输送机行业有着重要的作用，从进料到成型、烘干、输送、喷油、冷却、废料回收等工序的输送装置，可输送各类新潮花色饼干。

饼干机网带是设备主要部件，具有载重量大、易清洗、耐高温、卫生等功能，还特别适宜烤制各类蛋糕、月饼、面包、桃酥等食品不易破损。

饼干机网带具有高产量、节能、结构合理、操作简单、是自动化流水线设备最佳的配套产品。

饼干机网带在饼干输送机有着重要的作用，从进料到成型、烘干、输送、喷油、冷却、废料回收等工序的输送装置，可输送各类新潮花色饼干。

乙型网带主要用于肉食加工,巧克力涂层和喷蛋机等食品加工设备,具有透气性能好的优点，拉力均匀，做工精细，此网带具有转动灵活，平稳性好，耐高温，耐压力，耐腐蚀，寿命长等特点。主要用于饼干机涂层，物品输送及电子回流焊等用途。 
不锈钢乙型规格：线径0.8mm-3.0mm 乙型网带材质：201CU304HC（弹簧钢丝） 
乙型网带用途：用于速冻食品，油炸食品，撒糖机，巧克力涂层与各种食品输送冷却线。 乙型网带说明:节距分隔一般按用户要求定制，属非标准输送网带。 
乙型网带材质：进口不锈钢丝，不锈钢丝、不锈铁丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镍铬丝、铁铬铝丝、聚酯丝等。 
乙型网带编织及特点：其组织结构形状有普通编织、加固编织、分段式普通编织等。

| 钢种 | 化学成份 Chemical Composition (%) |  |  |  |  |  | 最高工作温度MAX WORK TEMP | 特 性 SPECIFIC PROPERTIES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo |  |  |
| 1cr13 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-14 | - | 650 ° | 普通网带 |
| 1cr17 | ≤0.15 | ≤0.6 | ≤0.6 | - | 12-18 | - | 650 ° | 普通网带 |
| 304M | ≤0.06 | ≤1.0 | ≤2.0 | 8.9-10.0 | 18-20 | - | 920 ° | 普通网带 |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 9-13 | 18-20 | - | - | 耐晶界腐蚀 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 10-14 | 16-18 | 2-3 | - | 耐腐蚀 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 16-18 | 2-3 | - | 耐晶界腐蚀 |
| 309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 12-15 | 22-24 | - | 1000 ° | 耐长时间高温 |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 19-22 | 24-26 | - | 1100 ° | 耐高温及高温冲击、抗高温循环 |
| 314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | 19-22 | 23-26 | - | 1200 ° | 在310基础上提高抗氧性 |
| CI20NI80 | ≤0.15 | ≤0.4-1.3 | ≤0.7 | 75-78 | 20-23 | - | 1200 ° | 耐高温、抗氧化 |