## YFFB921行车/起重机扁电缆

产品构造

导体: 多股精绞无氧铜丝符合GB/T 3956-2008 5或6类标准

绝缘:特殊柔软弹性体绝缘

芯线颜色代码:黑色芯线白色数码编号加黄绿线或颜色区分

芯线结构: 一字排列或梅花排列

加强件:/镀锌软钢丝

护套材料:特殊耐磨、耐油混合丁睛护套

护套颜色:黑色(RAL .9005)或灰色(RAL7001)

产品特性

高抗拉,抗撕裂，性能稳定

优良的耐油性，耐磨性，阻燃，耐低温，

耐气候,抗水解，耐酸碱，抗紫外线

符合认证：CE  ROHS  ISO9001

技术说明

额定电压:U/U 0.6/1kV

测试电压:3500V/5min

最小弯曲半径:

固定敷设:5 x D(电缆外径)

移动安装:10 x D(电缆外径)

移动速度

一字排列:≤1.6 m/s

梅花排列:≤4 m/s

自由悬挂长度

-字排列:自由使用长度≤35m

梅花排列:自由使用长度≤80m

温度范围

固定敷设:- 40°C至+90°C

移动安装:-30°C至+90°C

阻燃性:符合IEC60332- 1

应用范围

广泛用于各种移动设备，快速卷收装置，电缆承受高应力场合等，如：集装厢龙门起重机、集装箱吊车、起重设备、有轨行车、台车、传输机械、起重天车、龙门吊物流运输、电镀设备、电梯设备、港口机械、各种探伤设备、也可作动力传输线、照明、通讯线路使用。

| 物料编号 | 规格 | 宽度 mm±1.5 | 厚度 mm±0.5 | 近似重量 Kg/km | 产品形状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YFFB921-1 | 4x2.5 | 18.7 | 6.6 | 262.7 | 一字排列 |
| YFFB921-2 | 5x2.5 | 23.3 | 6.6 | 325.1 | 一字排列 |
| YFFB921-3 | 6x2.5 | 26.9 | 6.6 | 378.3 | 一字排列 |
| YFFB921-4 | 3x4 | 16.5 | 6.8 | 267.7 | 一字排列 |
| YFFB921-5 | 3x6 | 18.6 | 7.5 | 350.2 | 一字排列 |
| YFFB921-6 | 3x10 | 24.1 | 9.7 | 542.8 | 一字排列 |
| YFFB921-7 | 3x16 | 27.0 | 10.7 | 749.2 | 一字排列 |
| YFFB921-8 | 4x4 | 21.9 | 6.8 | 352.6 | 一字排列 |
| YFFB921-9 | 4x6 | 26.9 | 7.5 | 486.5 | 一字排列 |
| YFFB921-10 | 4x10 | 34.5 | 9.7 | 753.5 | 一字排列 |
| YFFB921-11 | 4x16 | 38.5 | 10.7 | 1032.1 | 一字排列 |
| YFFB921-12 | 4x25 | 47.0 | 12.8 | 1515.1 | 一字排列 |
| YFFB921-13 | 4x35 | 56.6 | 15.2 | 2161.4 | 一字排列 |
| YFFB921-14 | 4x50 | 67.6 | 17.4 | 3004.5 | 一字排列 |
| YFFB921-15 | 4x70 | 74.8 | 19.4 | 3915.5 | 一字排列 |
| YFFB921-16 | 4x95 | 83.0 | 21.6 | 5244.1 | 一字排列 |
| 物料编号 | 规格 | 宽度 mm±1.5 | 厚度 mm±0.5 | 近似重量 Kg/km | 产品形状 带钢丝 |
| YFFBG921-1 | 4x2.5 | 24.2 | 6.6 | 326.1 | 一字排列 |
| YFFBG921-2 | 6X2.5 | 31.4 | 6.6 | 432.4 | 一字排列 |
| YFFBG921-3 | 4x1.5 | 21.8 | 5.0 | 245.5 | 一字排列 |
| YFFBG921-4 | 6x1.5 | 27.8 | 5.0 | 318.4 | 一字排列 |
| YFFBG921-5 | 8x1.5 | 34.8 | 5.0 | 399.2 | 一字排列 |
| YFFBG921-6 | 4x6 | 35.9 | 7.5 | 640.4 | 一字排列 |
| YFFBG921-7 | 4x10 | 43.5 | 9.7 | 928.3 | 一字排列 |
| YFFBG921-8 | 4x16 | 47.5 | 10.7 | 1219.2 | 一字排列 |
| YFFBG921-9 | 4x25 | 58.2 | 12.8 | 1803.3 | 一字排列 |
| YFFBG921-10 | 4X50 | 79.2 | 17.4 | 3372.4 | 一字排列 |
| YFFBG921-11 | 4x70 | 86.4 | 19.4 | 4315.1 | 一字排列 |
| YFFBG921-12 | 3x95 | 75.6 | 21.6 | 4248.0 | 一字排列 |
| YFFBG921-13 |  |  |  |  | 一字排列 |
| YFFBG921-14 | 4x35 | 68.2 | 15.2 | 2494.6 | 一字排列 |
| YFFBG921-15 | 5x35 | 80.2 | 15.2 | 2987.9 | 一字排列 |
| YFFBG921-16 | 3x120+1x70 |  |  |  | 一字排列 |