铝焊丝详细型号及用途介绍

铝焊丝如何选择，郑州船王焊材来解答。

▲GMT- 1100、1050、1070、1080纯铝焊丝。性能特点：用于MIG和TIG焊接的纯铝焊丝。此种焊丝在阳极处理后具有很好的颜色配比性。适用于电力应用，抗蚀性很好，导通性优良。用途：船舶 运动器材 电力

▲GMT- 4043、4047铝硅焊丝。性能特点：用于焊接6***系列母材。对热裂纹的较弱敏感,被用于焊接锻造和铸造材料。用途：船舶、机车、化工、食品、运动器材、模具、家具、容器、集装箱等。

▲GMT- 5356、5183、5554、5556、06铝镁焊丝。性能特点：此种焊丝为焊接5***系列合金以及填充合金化学成分与母材接近的焊接而设计的。它在阳极处理后具有良好的抗蚀性和颜色配备性。用途：应用于自行车、铝滑板车等运动器材

ER1100是一种含99%铝的填充金属，可用于建筑、装饰和设备、冶金、管道、纺纱器具等行业。一般用于1100、3003或与3003相近的母材及1060、1070、1080、1035。该焊丝阳极化处理后呈现轻微的金黄色，焊缝抗拉强度为110MP。

性能特点：是含铝大于99.5%的纯铝焊丝，具有良好的可焊性和耐蚀性，以及优良的塑性和韧性，但强度较低。

用途：适用于氩弧焊及氧-乙炔气焊纯铝及对接头要求不高的铝合金作为填充材料，广泛应用于化学工业铝制设备上。

ER4043通常作为ALSil，是含5%硅的铝填充金属，可被推荐用于焊接3003、3004、5052、6061、6063和铸件金属355、356和214。ER4043的熔点温度范围在1065-1170oF，在阳极化处理后的颜色为灰白色，小抗拉强度为186MP。

性能特点：是一种通用性较大的铝硅合金焊丝，焊缝金属具有优良的抗热裂性能，也能一定的力学性能 但是在进行阳极化处理的场合，焊缝金属与母材颜色不同，同事对铝镁金的焊接在焊缝中生成脆性Mg2Si，使接头的塑性和耐蚀性降低。

用途：常用于除铝镁合金以外的铝合金工件和铸件氩弧焊及氧-乙炔气焊时的填充材料，特别对易产生热裂纹的热处理强化铝合金，可获得较好的效果

ER4047通常作为ASLi2，是一种含硅12%的铝填充金属，这种合金不仅可用于MIG或TIG应用，同意可当做普通用途的铜焊合金供应，具有较好的抗腐蚀性能，是铜焊或铝焊比较受欢迎的铝合金焊丝。可用于母材1060、1350、3003、3004 、3005、5005、5050、6053、6061 、6951 、7005 和铸件合金710.0和711.0的焊接。ER4047的熔点温度大约为1070--1080oF，在阳极化处理后的颜色为灰黑色。

性能特点：本品为含硅12%的合金焊丝，适用于焊接各种铸造及挤压成型铝合金。熔点低及良好的流动性使母材焊接变形很小。

用途：焊接或堆焊轻质合金加工业。

ER5183通常作为ALMg4.5Mn合金填充金属，包含成分为：4.3-5.0%的镁，0.5-1.0%的锰和适当的铬和钛，可用于线轴或纵向切口的MIG或TIG焊接加工，这种合金一般用于船舶、钻井设备、火车、汽车、储存罐和压力容器等行业的焊接加工，适用的母材金属包括5083、 5086、 5456、 5052、 5652和5056。ER5183阳极化处理后的颜色为白色，熔点温度为1075-1180oF，焊缝的抗拉强度为294MP。

性能特点：本品为含镁3%的合金焊丝，适用于焊接或表面堆焊同等级的铝合金材料。

用途：化工压力容器、核工业、造船、制冷行业、锅炉、航空航天工业等。

ER5356通常作为ALMg5，是一种含镁达5%的铝合金填充金属，可用于MIG或TIG焊接加工，具有很好的抗海水腐蚀性能，一般能应用于母材5050、 5052、 5083、 5356 、5454和5456的焊接。它在阳极化处理后的颜色为白色，抗拉强度为290MP。

性能特点：本品为含镁5%的合金焊丝，是一种用途广泛的通用型焊材，适合焊接或表面堆焊5%镁的铸锻铝合金，强度高，可锻性好，有良好的抗腐蚀性。本品也能为经阳极化处理的焊接提供良好的配色。

用途：自行车、铝滑板车等运动器材，机车车厢、化工压力容器、兵工生产、造船、航空等行业。

焊丝的选择，主要是根据母材的种类，对接头的抗裂性、力学性能及抗腐蚀性能等方面的要求综合考虑。有时，当某项成为主要矛盾是则选择焊丝就着重从解决这个问题入手。兼顾其他方面要求。如在一般情况下，焊接铝及铝合金都采用与母材成分相同或相近牌号的焊丝，这样可以获得较好的耐蚀性。但焊接热裂缝倾向大的热处理强化铝合金时，选择焊丝，则主要从解决抗裂性入手，这时焊丝的成分就可与母材的差别很大。

如需了解更多可联系13837110076.

郑州船王焊材有限公司