速成铜(QUIKCOPPER)

▲产品特性

速成铜是一种红铜色单支一体胶棒，长180mm，直径20mm，重114克。使用这种材料，约几分钟即可完成对铜、铜合金等有色金属材质制品进行快速粘接与修补，其特点是，使用前为胶泥状，使用中不滴落、不流淌、无毒、无味、无污染、粘合快，固化后，强度高、硬度好、耐温性强、耐化学腐蚀、不挥发、不变形，粘接效果经久，携带操作方便。

▲应用范围

速成铜对铜、铜合金及其它有色金属材料具有很强的亲和力，并且在被修的物体表面潮湿，有缓慢滴漏和温度比较高，温差变化比较大的情况下，粘附力仍非常强。因此，它适合修补管道、弯头、三通、水箱等处的开口和裂缝，对修补冻裂、针孔和密封高压热水管线都非常有效，是对修堵工厂、家庭等各种水、气、油管跑、冒、滴、漏、渗的理想材料。由于它无毒、不溶解，用于修补盛放饮用水的容器和管线也十分安全。

▲使用方法

使用前，须将要修补处周围及表面的浮锈、尘土等浮着物清理干净，并粗糙化。取出装在塑料管中的胶体，切下所需的用量，将胶体内芯与外皮两种不同颜色的物质用手快速充分揉合成一色(约1-2分钟)直到均匀为止。揉合后的胶体会快速转化，发热柔软。在揉合后胶体开始固化前将其用力压实粘牢到修补处，3-5分钟后，胶体即可固化，而达到满意效果。在潮湿、缓慢滴漏的情况下使用，应将胶体用力(手或工具)压到需修补处并保持压力5-10分钟，待胶体已开始明显固化后再解除压力。一般在一小时后，被修补的物体就可恢复使用。由于速成铜在固化前呈胶泥状，使用时不滴落、不流淌，修补固化后，它可与被粘接的本体一样进行钻、锯、打磨、挫光、喷漆和机械加工等，使用非常方便。

▲注意事项

- 一定要用手将胶体快速充分揉合成一色(约1分钟左右)，达到发热柔软为好;

- 胶棒用手揉合后在常温下3-5分钟即可固化，固化时间还会随环境温度不同而变化，温度高固化快，温度低固化慢;

- 胶棒末用剩余部分，可放回原塑料管中，待以后可继续使用，不失效;

- 在胶体要凝固前用力粘牢到修补处，并随胶体固化过程用力(手或工具)多次压实才能增强胶与本体附着力，从而达到理想效果。

▲主要性能指标

| 序号 | 名 称 | 指 标 | 测 试 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作粘合时间 | 3-5分钟 |  |
| 2 | 耐温极限 | 121℃(可连续工作),149℃(可间歇工作) |  |
| 3 | 24小时固化硬度 | 肖氏75-85D | ASTM D2240 |
| 4 | 粘接拉伸强度 | 4.1-5.5MPa(41.82-56.1kg/cm2) | ASTM D1002 |
| 5 | 抗压强度 | 69-97MPa(730.8-989.4kg/cm2) | ASTM D695 |
| 6 | 耐腐蚀介质 | 油脂、酒精、酮、烃、盐溶液、酸、碱 |  |
| 7 | 收缩率 | 小于1％ | ASTM D2566 |
| 8 | 表面电阻 | 30,000MΩ | ASTM D257 |
| 9 | 绝缘强度 | 11.8kV/mm | ASTM D149 |
| 10 | 不挥发物含量 | 100% |  |
| 11 | 存放期 | 最佳使用期12个月，2-3年仍可继续使用 |  |

北京瑞博联创商贸：15321599873