高铝瓷球

高铝质陶瓷研磨瓷球，具有密度大，机械强度高，耐磨性能好，是一种经济型，应用极为广泛的非金属研磨价质。该产品广泛用于机械、电子、航天等领域。还可按用户要求生产各种管、环、棒、梁、板及零部件  有意请联系13528662345曾生

物理化学性能

| 项目 | 单位 | 化学成分 |
| --- | --- | --- |
| 比重 | G/cm3 | 2.3-3.5 |
| 比热 | Cal/goc | 0.17-0.2 |
| 抗压强度 | Kg/cm2 | ≥1500 |
| 硬度 | 莫氏级 | >7 |
| 磨耗 | % | <0.05 |
| 吸水率 | % | >1 |
| 备注 | 技术指标可按用户要求制造 |  |

规格从ф3-ф32mm根据用户需求生产主要规格品种

高铝瓷球的化学成份

| 成份 | 指标 |
| --- | --- |
| 三氧化二铝Al2O3 | 80-95% |
| 二氧化硅SiO2 | 3-17% |
| 氧化镁MgO | 0.5% |
| 氧化铁Fe2O | 0.3% |
| 氧化钙CaO | 0.2% |
| 氧化钠Na2O | 0.1% |
| 其它 | 微量 |

高铝（刚玉）球

高铝（刚玉）质陶瓷研磨球，具有密度、机械强度高，耐磨性能好等优点。是一种经济型、应用极为广泛的非金属研磨介质，该产品主要用于机械、电子、航天等领域，也可用于化肥、化工等行业。除球形外，还可根据用户要求制成各种管、环、棒、梁、板等零部件。

物理性能化学成分

| 项目 | 单位 | 指 标 | 化学成分 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比重 | g/cm3 | 2.3-2.8 | Al2O3 | 30-85% |
| 导热系数 | Kcal/mh | ≥0.7 | SiO2 | 7-62% |
| 吸 水 率 | % | ≤1 | Fe2O3 | <1 |
| 耐 温 度 | % | 1300-1700 | CaO | <1.5 |
| 比热 | Cal/goc | 0.15-0.2 | Na2O | <1.5 |
| 淬冷试验 | __ | 800-20 三次不裂 | MgO | <1 |
| 耐 酸 度 | % | ≥98 | K2O | <2.5 |
| 耐 碱 度 | % | ≥82 | 其它 | __ |
| 硬度 | 莫氏 | ≥6.5 | __ | __ |
| 外观 | 白色或浅黄色颗粒 |  |  |  |
| 备注 | 1. Al2O3 和 SiO2 含量92% 2. Al2O3 和 SiO2 两项成分高低可按用户要求生产 |  |  |  |

规格与技术指标

| 技术指标 | Al2O3含量（%） | ≥96 |
| --- | --- | --- |
|  | 密度 （g/cm3） | ≥3.65 |
| 规 格 | 圆球 （mm） | Φ1-150 |
|  | 柱球 （mm） | Φ1-150 |
|  | 管、棒、板、梁、环 | 长度不超过2000 mm均可生产 |

高铝瓷产品化学成分

| 化学名称 | Al2O3 | SiO2 | TiO2 | Fe2O3 | R2O3 | MgO | Cr2O | Others |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 (%) | 60-99 | 48-62 | 1.6 | <0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 备注 | 根据设计要求确定Al2O3与SiO2两项含量高低。 |  |  |  |  |  |  |  |

规格及直径允差

单位：mm

| 直径Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 65 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直径允差 | ±1.0 |  |  |  | ±1.5 |  |  |  | ±2.0 |  |  | ±3.0 |  |

※ 其它规格可按用户要求生产。

定货须知

1、用户订货时应详细介绍装置基本情况，包括反应器尺寸、工作温度等。
2、订货时应提出所需产品规格、型号、铝硅成份总含量。
3、因惰性瓷球在反应器内属自然密堆装填，故用户订货时应与我方人员根据实际装填体积确定数量，并应考虑15－20%的余量。